Żelkot poliestrowy P (NF)

wszystkie kolory

Karta techniczna

## Opis produktu

Żelkot P (NF)  jest wysokiej jakości żelkotem poliestrowym, tworzącym barwną powłokę o dobrej stabilności koloru. Nadaje wyrobom wysoki połysk. Jest produkowany na bazie żywicy ortoftalowej.

Żelkot P (NF) nadaje produktowi twardą, czystą i błyszczącą powierzchnię.

# Nie zawiera pigmentów na bazie metali ciężkich.

# Zakres stosowania

Żelkot P (NF) jest dostępny w wersji natryskowej N i do nakładania pędzlem R.

Zalecany do wyrobów nienarażonych na intensywne i długie działanie warunków atmosferycznych.

# Grubość warstwy

Grubość nałożonego żelkotu nie powinna być większa niż 800 i nie mniejsza niż 400 mikronów (dla sprawdzenia używać wzorników grubości) Zaleca się nałożenie 2 lub 3 warstw.

# Właściwości nieutwardzonego żelkotu

| Nazwa parametru | N (do natrysku) | R (pod pędzel) | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| Czas żelowania w 23°C (2% curox M-300) | 11 min | 17 min | Lamikolor |
| Lepkość w 23°C, |  |  | Lamikolor |
| - Brookfield RV / 10 rpm | 7 000 mPas, sp 6 | 11 000 mPas, sp 5 |  |
| - Płytka i stożek (ICI) | 270 mPas | 900 mPas |  |

Gęstość: 1,18 g/cm3 (+/- 0,02 g/cm3)

# Właściwości mechaniczne utwardzonego żelkotu (nie wzmocnionego)

| Właściwości | Jednostka miary | Parametry standardowe | Metoda mierzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Twardość | Barcol | 40 | Hardness 934/1 |
| HDT | OC | 75 | [ASTM D 648-82] |
| Wydłużenie po zerwaniu | % | >2,5 | [ASTM D 648-82] |
| Naprężenie zrywające (rozciąganie) | MPa | 60 | [ASTM D 648-82] |
| Moduł zrywający (rozciąganie) | MPa | 4000 | [ASTM D 648-82] |
| Naprężenie zrywające (zginanie) | MPa | 100 | [ASTM D 790-71] |
| Moduł sprężystości (zginanie) | MPa | 3500 | [ASTM D 790-71] |
| Absorpcja wody | H2O | <0,07 | [ASTM D 570-73] |

...............................................................................................................................................

Maksymalny czas przechowywania żelkotu liczony od dnia produkcji wynosi 6 miesięcy. Żelkot powinien być przechowywany w miejscu zacienionym w którym   temperatura nie przekracza 25°C. Żelkot należy delikatnie wymieszać przed użyciem. Temperatura na stanowisku pracy, surowców, form i narzędzi powinna być jednakowa i mieścić się w zakresie 18-25°C. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%.  Do utwardzania należy używać wysokiej jakości utwardzacza np.CUROX M-300 (nadtlenek metyloetyloketonu) w ilości 1.5 - 2.5%. Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w karcie bezpieczeństwa produktu.

## ...............................................................................................................................................

## Gwarancja jakości

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw - Lamikolor.